Überwachungsprotokoll Nr.	     	
zu Überwachungsbericht Nr.	     	

1 Beurteilung der Eigenüberwachung des Unternehmens durch den Begutachter
(Prüfungen und Prüffrequenzen nach BAM-GGR 001)	
Die Dokumentation der Eigenüberwachung wurde stichprobenweise geprüft:	
Bauart(en)/
Zulassungsscheinnummer(n):	     	
Produktionszeitraum/-räume:	     	
Prüfungen	Prüfhäufigkeit	Bewertung	
	Mindestens	Ist	(s. Fußzeile)	i.O.	
Werkstoffe, d.h. Papiere	1/Lieferung	     	     
(0, 1, 2, 3)		
nur bei Fremdbezug:
Fertig- und Halbfabrikate, d.h. Wellpappea	1/Lieferung	     	     
(0, 1, 2, 3)		
Prüfung der einzelnen Lagenb
(Sorte, Flächengewicht, Reihenfolge)	1/Chargec oder
1/Losd	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Cobb1800-Wert
ISO 535, 1 Einzelprüfung
≤ 155 g/m²	1/Chargec oder
1/Losd	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Durchstoßarbeit
DIN 53142-1 oder -2, 10 Einzelprüfungen, 5/Seite
Mittelwert-Toleranz: -10 %	1/Chargec oder
1/Losd	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Berstfestigkeit
ISO 2759, 10 Einzelprüfungen, 5/Seite
Mittelwert-Toleranz: -10 %	1/Chargec oder
1/Losd	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Abmessungen
(z.B. Funktionsmaße, Materialstärke)	1/Los	     	     
(nur 1, 2, 3)		
visuelle Prüfungen
(Herstellernaht, Qualität der Rillung)	1/Los	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Masse der fertigen Verpackunge	1/Los	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Kennzeichen
(Richtigkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit)	1/Los	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Fallprüfung …
 mit PE-Beutel gefüllt mit Granulatf oder
 andere Original-Innenverpackung	1/Los oder
1/100g oder
1/(24 Monate)g	     	     
(nur 1, 2, 3)		
 Stapeldruckprüfung (ADR) oder
 Stauchprüfung (BCT)
DIN 55440-1, 5 Einzelprüfungen
Mittelwert-Toleranz: -10 %	1/Los oder
1/100g oder
1/(24 Monate)g	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Erläuterungen:
a = zugekaufte Wellpappenzuschnitte (Bogenware) sind als Halbfabrikate anzusehen
b = im/nach Fertigungsprozess reicht Kontrolle der Reihenfolge der Ausgangsprodukte; Spezifizierung der Parameter der Papiersorten nur erforderlich, wenn nicht durch Wareneingangskontrolle abgedeckt
c = bei Prüfung an der zu noch verarbeitenden Wellpappcharge (Liefercharge)
d = bei Prüfung an der versandfertigen Verpackung
e = Bestimmung der Gesamtmasse aus der Summe der ermittelten Massen der Einzelkomponenten möglich
f = inkl. Dokumentation der Länge des ggf. auftretenden Risses, in % der Länge der Verpackungskante, die diesen Riss aufweist
g = Sonderregelung für Kleinstserien: Produktion einer Bauart von < 100 Stück pro Jahr	
Kommentar:      	
2 Prüfungen (nach ADR) durch das Unternehmen im Beisein des Begutachters	
 Prüfungen (nach ADR) erfolgen ganz oder teilweise durch eine externe Stelle (bitte 2.1a ausfüllen)	
2.1 Prüfeinrichtungen und Mess-/Prüfmittel für die internen Prüfungen (nach ADR)	
Gab es Änderungen an den Prüfeinrichtungen seit der letzten ÜWB?	 ja	 nein	
Kommentar:      	
Bewertung der …	(s. Fußzeile)	i.O.	
Prüfeinrichtungen (Vorhandensein und Eignung)	     
(nur 1, 2, 3)		
Mess-/Prüfmittel (Vorhandensein und Eignung [Art und Kalibrierbereich])	     
(nur 1, 2, 3)		
Klimatisierung (Vorhandensein)	     
(nur 1)		
Normen für Materialprüfungen (Vorhandensein, Aktualität)	     
(nur 1, 2)		
Kommentar:      	
2.1a externe Prüfungen (nach ADR)	
Welche externe Stelle (Name, Ort) führt Prüfungen (nach ADR) für das Unternehmen durch?	
     	
Ist die externe Stelle im anerkannten QSP benannt?	 nein	 ja	
Kommentar:      	
2.2 Fallprüfung	
Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)		
Prüfung extern (siehe 2.1a)		
interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?	 ja	 nein	
interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?	 nein	 ja	
	Soll	Ist	Bewertung	
			(s. Fußzeile)	i.O.	
Bruttomasse / kg	≥	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Fallhöhe / m	≥	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Fallausrichtung	 flach auf Boden
 flach auf Oberseite
 flach auf längste Seite
 flach auf kürzeste Seite
 auf eine Ecke	     
(nur 1, 2, 3)		
Füllgutaustritt	nein	     	     
(nur 3)		
Füllgut und erlaubte Rissgröße:
 mit PE-Beutel gefüllt mit Granulat
 andere Original-Innenverpackung
 Güter der Klasse 1	
→ ≤ 1/3 der LS
→ nicht relevant
→ kein Riss	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Erläuterung: LS = Länge der Seitenkante (der Verpackung), die den Riss aufweist	
Füllguttemperatur / °C	≤ -18	     	     
(0, 1, 2, 3)		
UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en	     	
Anzahl und Herkunft der Muster
	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager	
Kommentar:      	
2.3 Stapeldruckprüfung/Stauchprüfung (BCT)	
Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)		
Prüfung extern (siehe 2.1a)		
interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?	 ja	 nein	
interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?	 nein	 ja	
	Soll	Ist	Bewertung	
			(s. Fußzeile)	i.O.	
 Stapellast / kg	≥	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Füllgutaustritt	nein	     	     
(nur 3)		
 Stauchwiderstand / N	≥ (      	- 10 %)	     	     
(nur 1, 2, 3)		
UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en	     	
Anzahl und Herkunft der Muster
	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager	
Kommentar:      	
3 Überprüfung der Bauartkonformität durch den Begutachter (für eine Bauart)	
3.1 UN-Kennzeichen (ggf. auch Zulassungsscheinvorgaben beachten)	Bewertung	
(alternativ können Fotos eingereicht werden, die Schrifthöhe ist anzugeben)	(s. Fußzeile)	i.O.	
UN-Kennzeichen	     	     
(nur 1, 2, 3)		
   Schrifthöhe / mm	     	     
(nur 1)		
Kommentar:      	
3.2 Überprüfung der Spezifikation der Bauart
(z.B. Design (lt. technischer Zeichnung mit Angabe der Zeichnungsnr. inkl. Revisionsdatum/-stand), Materialeigenschaften, Klebeband, Umreifungsband, Abmessungen inkl. Toleranzen, Gewicht)	
geprüftes Merkmal	Soll	Ist	Bewertung	
	lt. Zulassungsunterlagen		(s. Fußzeile)	i.O.	
Design
Zeichnungs-/Muster-/Typvergleich	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Cobb1800-Wert	≤ 155 g/m²	     	     
(nur 3)		
Berstfestigkeit	≥ (      	- 10 %)	     	     
(nur 2)		
Durchstoßarbeit	≥ (      	- 10 %)	     	     
(nur 2)		
     	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
     	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
     	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
     	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
     	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
     	     	     	     
(nur 1, 2, 3)		
weitere verwendete Unterlagen:	
Zulassungsschein Nr. inkl. Revisionsdatum/-stand	     	
(Basis-)Prüfbericht Nr.	     	
ggf. Nachprüfprotokoll Nr.	     	
ggf. Kurzprüfprotokoll Nr.	     	
Kommentar:      	
Welche Dokumentation, z.B. eine Verpackungs- oder Verschließanweisung, wird den Benutzern dieser Bauart zur Verfügung gestellt?	
Beschreibung: